Traducere din limba germană
[image: image1.emf]
Fişă tehnică de date

ADEZIV CYANACRILIC

Descrierea articolului:
Adezivul acrilic cyan Debus este un adeziv universal cu acțiune în câteva secunde. Se folosește pentru lipirea plasticului, cauciucului și metalului, dar și pentru materiale poroase și absorbante precum lemnul, pluta, hârtia, pielea, ceramica etc. Adezivul este adecvat pentru lucrări de lipire rapide, curate și aproape invizibile.

Date tehnice: 
Caracteristici fizice (în stare lichidă).

Caracterizare chimică: Acrilat de etil cyan monomeric
Culoare: transparent/incolor
Punct de aprindere: > 81 C
Densitate: 1,06 gc/cm
Vâscozitate: 70-90 mPa-s

(Bilă & Plăci( la 25°) C

Caracteristici polimer
Culoare: transparent/incolor
Punct de înmuiere: 130°
Duritate (Rockwell): M58
Stabilitate finală: 24 de ore
Solubilitate: DMF, acetonnitril, acetonă
Interval de temperatură: - 40° C până la + 85° C

Întărire

EPDM: < 5 secunde
Neopren: < 5 secunde
Nitril cauciuc: < 5 secunde
Lemn de plută: < 5 secunde
ABS: 7-10 secunde
Policarbonat: 10-15 secunde
Oțel: 25-40 secunde

Rezistență la forfecare prin întindere

Oțel: 15-25 N/mm2
Aluminiu: 7-10 N/mm2
Nitril cauciuc: 5-10 N/mm2
Policarbonat: 5-10 N/mm2
ABS: 6-10 N/mm2
Rezistență la întindere:

EPDM: 2-6N/mm2
Neopren: 5 – 15N/mm2
Nitril cauciuc: 5 – 15N/mm2
Depozitare: 

În condiții ideale de depozitare (întuneric și uscat) până la + 15° valabilitatea este de minimum 12 luni. În condiții normale de depozitare, între + 16°C și 22°C minimum 6 luni. Produsul trebuie protejat de razele directe ale soarelui și de căldură. Efectul prea puternic al luminii va colora produsul. Înainte de prelucrare produsul nedeschis trebuie adus la temperatura camerei, pentru a optimiza forța de lipire și a proteja de umiditatea aerului.

Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre şi nu sunt menite să garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   

Subsemnata  PRODEA IONELA RAMONA, traducător  autorizat limba Germană, cu autorizaţia  nr. 24159/2008, certific  exactitatea  acestei  traduceri  cu  textul  actului în limba germană. 
