Traducere din limba germană
[image: image1.emf]
Fişă tehnică de date

HT SILIKON OXIM Negru
Descrierea articolului: 

Substanțele de etanșare și lipire HT SILIKON OXIM, pe bază de silicon 1K, sunt destinate aplicațiilor industriale pretențioase în producție, construcții și reparații. Aceste produse se remarcă mai ales prin rezistența la temperaturi puternice, protecția la lovire și cojire, precum și o capacitate excelentă de umplere a fisurilor. Substanțele de etanșare și lipire HT SILIKON OXIM se intercalează cu oxim RTV și garantează o realizare rapidă a proceselor de lipire și etanșare. Produsele HT SILIKON OXIM dispun, în plus, de o rezistență deosebită la UV, având un efect excelent de inhibare a ciupercilor și o capacitate foarte bună de extindere și compresiune. 

Caracteristici deosebite:
· Inodor

· Masa de etanșare ce se intercalează cu oximul nu atacă suprafața și împiedică apariția coroziunii

· Elasticitate foarte bună, durabilă

· Viteză de intercalare peste medie 

· Rezistență excepțională la intemperii și uzură

· Se aplică în zone în care garnitura poate intra în contact cu uleiul de motor și pentru angrenaje, agenți de răcire și agenți antiger.

· Nu se așteaptă efecte negative asupra elementelor mecanice și electronice.

· Pentru etanșarea mașinilor și motoarelor, inclusiv în zonele unde apar temperaturi.
Date tehnice:

 Bază chimică: se intercalează cu oxima (fără etichetare)

 Formă de prezentare: pastă rezistentă stabilă

 Duritate Shore A: circa 25 – 30 

 Timp de formare a cojii: 10 – 25 minute*

 Viteză de întărire 1 zi: 2 mm*, 2 zile și zilele următoare: 1 mm*

 Capacitate de extindere și contractare: 25%

 Extindere la rupere: circa 600%

Rezistență la temperatură a materialului întărit: - 40°C până la + 250° C
Pe termen scurt: + 300 °C

Temperatură de prelucrare: + 1 °C până la + 40°C

* La o temperatură de + 23 °C și 50% umiditate relativă a aerului

Domenii de utilizare:

· Pentru etanșarea pompelor de apă și ulei, a capacelor frontale, capacele arborilor cu came, carcasă termostat, vane de ulei, capace de angrenaje, capace de osii motoare, capace ventile, carcase diferențiale și carcase axe posterioare, precum și pentru parasolare și uși.

· Pentru etanșarea și lipirea carcaselor de lămpi, îmbinări electrice și elemente de caroserie.

Disponibil sub formă de

Cartușe de 80 ml, cartușe de 310 ml, cartușe automate de 200 ml 
Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre şi nu sunt menite să garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   

Subsemnata  PRODEA IONELA RAMONA, traducător  autorizat limba Germană, cu autorizaţia  nr. 24159/2008, certific  exactitatea  acestei  traduceri  cu  textul  actului în limba germană. 
