Traducere din limba germană

[image: image1.emf]
Fişă tehnică de date

Spray pentru sudură standard

Decofrol pentru sudură, fără silicon

Descriere articol:

· Ofera protecție contra aderenței și arsurilor provocate de stropii de sudură și perlele de sudură de pe duzele de gaz și suprafețele pieselor

· Fără silicon și acizi

· Conține 95% substanță activă pură

· Utilizabil la sudura electrică și cu gaz protector

· Adecvat și ca decofrol pentru material plastic 

Date tehnice: 

Culoare: deschisă, produs transparent

Densitate la 20°C: 0,73 kg/m3
Interval de temperatură: - 30°C până la + 200 °C

Bază: ulei sintetic fin

Depozitare + 5°C -+ 30°C: 24 de luni

Eliminare: 160504 Spray

150104 Liber de orice reziduuri

Utilizare: 

· Utilizabil pentru toate materialele ce se pot suda (de ex. oțel, oțel inoxidabil și aluminiu)

· Suprafețele tratate pot fi lăcuite și metalizate după un simplu tratament suplimentar

Disponibil sub formă de

Spray 400 ml 

Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre şi nu sunt menite să garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   

Subsemnata  PRODEA IONELA RAMONA, traducător  autorizat limba Germană, cu autorizaţia  nr. 24159/2008, certific  exactitatea  acestei  traduceri  cu  textul  actului în limba germană. 
