Walter Debus GmbH                          [image: image1.jpg]




Stahlstraße 5a  42551 Velbert  Tel: +49(0)2051-2592-5 Internet:  www.debus-spray.de
Fișă tehnică de date

HT SILIKON OXIM ROSU
Descrierea articolului:
                  Materialul adeziv și izolator pe baza de silicon 1K HT SILIKON OXIM se potrivesc foarte bine pentru aplicații industriale solicitante în producție, construcții și reparații. Produsele se remarcă mai ales prin rezistența mare la temperatură, efectele la impact și decojire, precum și o capacitate deosebită de umplere a fisurilor. Materialul adeziv și izolator pe baza de silicon HT SILIKON OXIM sunt exclusiv legate în rețea cu oxim și garantează o capacitate rapidă de funcționare a lipirilor și etanșărilor. Produsele HT SILIKON OXIM au, în plus, o rezistență UV deosebită, un efect excelent de inhibare și o capacitate foarte mare de extensie și compresie. 
Caracteristici deosebite:
·  Miros neutru

· Masa de etanșare în rețea cu oxim nu atacă suprafața și împiedică coroziune
·  Rezistență mare și sigură la temperatură
·  Elasticitate durabilă foarte bună
·  Viteză de legare la rețea peste medie

· Rezistență excepțională la intemperii și îmbătrânire
·  Se va folosi în zonele în care garnitura poate intra în contact cu motoare și ulei de cutii pentru angrenaje, agent frigorific și agent de protecție antiger.

· Nu se așteaptă efecte negative asupra pieselor electrice și electronice.

· Pentru etanșarea mașinilor și motoarelor, inclusiv în zonele unde apar temperaturi mari. 

Date tehnice:
Bază chimică: în rețea cu oximul (fără etichetare)

Formă de prezentare: pastă stabilă

Duritate shore a shore: circa 25-30

Timp de formare a pojghiței: 10-25 minute*

Viteză de întărire 1 zi: 2 mm*, 2 zile și zilele următoare: 1 mm*

Capacitate de extindere și compresie: 25% 

Alungire la rupere: circa 600%

Rezistență la temperatură a materialului întins: - 40°C până la + 300°C

Pe termen scurt: + 300°C

Temperatură de prelucrare: + 11 °C până la + 40°C

* La o temperatură de + 23 °C și 50% umiditate relativă a aerului

Domenii de utilizare: 
· Pentru etanșarea pompelor de apă și ulei, capace frontale, capac de rulmenți cu arbore cu came, carcasă de termostat, vane de ulei, capace de reductoare, capace de osii motoare, capac de ventile, carcasă diferențială și carcasă ax posterior, precum și parasolare și uși

· Pentru etanșarea și lipirea carcaselor de lămpi, îmbinări electrice și piese 
Disponibil sub formă de:
Cartușe de 80 ml, cartușe de 310 ml, cartușe automate de 200 ml

Aceste informaţii se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre şi nu sunt menite să garanteze anumite caracteristici ale produselor. Vă recomandăm să derulaţi propriile verificări.   
Subsemnata  PRODEA IONELA RAMONA, traducător  autorizat limba Germană, cu autorizaţia  nr. 24159/2008, certific  exactitatea  acestei  traduceri  cu  textul  actului în limba germană.

[image: image1.jpg]